温湿度柔性板加工需求：

- 生产类别：

FPC柔性；

- 生产层数：

双面；

- 基材：

无胶电解基材;

- 尺寸：

L*W=19.903*7mm;

- FPC设计：

- FPC制板需严格按照Gerber File文件进行设计；拼版数量按照DFM可行性设计；

如图示下方丝印标示A直线至左部分，补强至0.4MM，公差0.1+/-0.03mm；

如图示下方丝印标示B直线至右板边，补强至0.3MM，公差0.1+/-0.03mm

A和B之间无需补强。

加工说明：

板厚按0.1+/-0.03mm控制，双面无胶电解基材：0.8mil/0.3oz,覆盖膜：0.5mil/15um

补强使用PI补强，插接手指处总厚按0.3+/-0.03mm控制。

插接手指中心距外形按+/-0.07MM公差控制。

补强方式： FR4补强；

出货方式：

单板出货；

- 数量：

10Pcs；

- 其他：

制板过程中若有疑问，请不要自行制板，请立刻联系我。联系人：倪昭君，联系电话：15618636793。谢谢！！